УДК 621.791

DOI:

А.И. Комаров, А.В. Вдовин, А.Л. Забелин

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВКЛАДЫШЕЙ КОРЕННЫХ

И ШАТУННЫХ ОПОР КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ D-355C «KOMATSU»

Рассмотрены вопросы восстановления деталей импортной строительной техники. Приведены результаты разработки технологии восстановления вкладышей коренных и шатунных опор коленчатого вала двигателя D-355C «Komatsu». Проведен анализ характера разрушения вкладышей шатунных опор. Разработана технология восстановления вкладышей посредством нанесения баббита Б88 методом электродуговой металлизации. Разработаны и  приведены параметры режима дуговой металлизации.

Ключевые слова: восстановление, вкладыши шатунных опор, баббит, электродуговая металлизация.

A.I. Komarov, A.V. Vdovin, A.L. Zabelin

TECHNOLOGY DEVELOPMENT FOR BUSHES REBUILDING

OF CRANKSHAFT- AND CRANKPIN BEARINGS FOR

CRANKSHAFT OF ENGINE D-355C “KOMATSU”

The problems in rebuilding parts of imported architectural engineering are considered. The results of the technology development for rebuilding bushes of crankshaft- and crankpin bearings of a crankshaft for the engine D-355 “Komatsu” are shown. The analysis of the destruction character of crankpin bearing bushes is presented. A rebuilding technology for bushes by means of applying babbit B88 with arc spraying is developed. The parameters of an arc spraying mode are developed and shown.

Key words: rebuilding, bushes of crankpin bearings, babbit, arc spraying.

При строительстве нефтегазопроводов в нашей стране широко применяется строительная техника таких фирм, как «Сato», «Komatsu», «Hitachi» и т.д.

Стоимость запасных частей на эту технику очень высокая, поэтому возникла необходимость восстановления изношенных деталей импортной техники.

В данной статье приведены результаты разработки технологии восстановления вкладышей коренных и шатунных опор коленчатого вала двигателя D-355C «Komatsu».

Конструктивно вкладыши коренных и шатунных опор коленчатого вала двигателя 355C «Komatsu» выполнены по одной схеме с небольшими различиями. Условия работы этих деталей также одинаковы и представляют собой гидродинамическую смазку трущихся поверхностей с образованием масляного клина.

Номенклатура и геометрические размеры вкладышей приведены в таблице.

Внешний вид вкладышей показан на рис. 1.

Как видно, имеется три разновидности вкладышей, состоящих из двух полувкладышей – нагруженного и ненагруженного.

Нагруженные полувкладыши имеют гладкую рабочую поверхность, а ненагруженные полувкладыши выполнены с кольцевыми смазочными канавками и отверстием для подачи смазки в подшипник скольжения.

С технологической точки зрения все полувкладыши представляют собой «слоёный пирог» – триметалл, конструкция и состав которого показаны на рис. 2.

Толщина наружного стального слоя составляет 3 мм, толщина внутреннего рабочего слоя - 0,10...0,15 мм. Толщина промежуточного слоя изменяется от 0,25 до 0,75 мм.

Таблица

Номенклатура и геометрические размеры вкладышей

| № по каталогу | Назначение полувкладыша | Внутренний диаметр, мм | Длина, мм | Наличие смазочных отверстий | Наличие смазочных канавок | Наличие холодиль-ников | Кол-во в комплекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6127-21-8221 | Коренной широкий нагруженный | 125 | 74 | – | – | Есть | 2 |
| 6127-21-8212 | Коренной широкий ненагруженный | 125 | 74 | Одно отверстие ø 11 мм | Две кольцевые канавки, соединенные канавкой и отверстием | Есть | 2 |
| 66127-21-8121 | Коренной узкий нагруженный | 125 | 48 | – | – | Есть | 5 |
| 6127-21-8111 | Коренной узкий ненагруженный | 125 | 48 | Одно отверстие | Одна кольцевая канавка | Есть | 5 |
| 6127-31-3422 | Шатунный нагруженный | 102 | 61 | – | – | – | 6 |
| 6127-31-3412 | Шатунный ненагруженный | 102 | 61 | Одно отверстие | Одна кольцевая канавка | – | 6 |

а)                                                           б)

в)                                                           г)

д)                                                           е)

Рис. 1. Конструкция вкладышей двигателя D-355С:

а – 6127-21-8212 – полувкладыш коренной верхний;

б – 6127-21-8221 – полувкладыш коренной нижний;

в – 6127-21-8111 – полувкладыш коренной верхний;

г – 6127-31-8121 – полувкладыш коренной нижний;

д – 6127-31-3412 – полувкладыш шатунный верхний;

е – 6127-31-3422 – полувкладыш шатунный нижний

Подшипники подобной конструкции в условиях гидродинамической смазки работают практически без износа, однако по разным причинам они все же выходят из строя.

Кроме аварийных ситуаций, вызванных неправильной эксплуатацией, можно выделить следующие факторы:

- Неблагоприятные условия в пусковые периоды.

- Отклонение от соосности опор и шеек вала.

- Кавитационные разрушения.

Все вышеизложенное говорит о том, что в процессе эксплуатации разрушается рабочий слой вкладышей и возникает необходимость восстановления рабочего слоя с сохранением работоспособности вклaдышeй [1;2].

Наилучшим способом восстановления вкладышей коренных и шатунных опор коленчатого вала, на наш взгляд, является процесс электродуговой металлизации, позволяющий нанести тонкослойное покрытие из баббита марки Б88 на изношенный триметалл вкладыша [3;4].

Баббит марки Б88 содержит 88% Sn, 7,5% Sb и 3% Cu. По техническим условиям в нём допускаются следующие колебания основных компонентов: 7,3...7,8% Sb, 2,5...3,5% Cu, примесей – не более 0,10% Pb, 0,05% Fe и 0,05% Bi.

Микроструктура напыленного баббита Б88 представляет собой звёздочные кристаллы химического соединения Cu3Su на фоне твёрдого раствора сурьмы и меди в олове [5;6].

Режим напыления был выбран из условия получения мелкодисперсного распыления баббита и обеспечения наиболее высокой адгезии [7].

Параметры режима электродуговой металлизации: ток металлизации Iн – 100…120 А; напряжение дуги Uд – 23…25 В; число оборотов при металлизации n – 75-85 об/мин; давление сжатого воздуха Pв – 0,4…0,6 МПа.

Процесс электродуговой металлизации вкладышей баббитом Б88 с предварительной обработкой поверхности в дробеструйной камере осуществлялся с применением специально разработанных оправок.

Для соблюдения жёстких требований по разнотолщинности вкладышей для их окончательной механической обработки используется вертикальный координатно-расточный станок с центровкой оправки по специальному центрирующему отверстию.

Как показали работы по изготовлению опытной партии вкладышей, напыленные покрытия выдерживают механическую обработку резанием, шероховатость поверхности не превышает Rа 0,4 мкм, а разнотолщинность вкладышей после обработки находится в пределах 0,05 мм.

По разработанной технологии была изготовлена партия вкладышей коренных опор коленчатого вала двигателя D-355C и отправлена заказчику для установки на серийный двигатель для проведения стендовых испытаний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Никитин, Е.А. Тепловозные диски типа Д49 / Е.А. Никитин, В.М. Швыряев, В.Г. Быков [и др.]; под ред. Е.А. Никитина. – М.: Транспорт, 1982. – 225 с.

- Справочник по восстановлению деталей / Е.Л. Воловик. – М.: Колос, 1981. – 351 с.

- Сонин, В.И. Газотермическое напыление материалов в машиностроении / В.И. Сонин. – М.: Машиностроение, 1973. – 152 с.

- Антошин, Е.В. Газотермическое напыление покрытий / Е.В. Антошин. – М.: Машиностроение, 1974. – 95 с.

- Шнагин, А.И. Антифрикционные сплавы / А.И. Шнагин. – М.: Металлургия, 1956. – 320 с.

- ГОСТ 1320-74 (ИСО 4383-91). Баббиты оловянные и свинцовые. Технические условия.

- Кречмер, Э. Напыление керамики, металлов и пластмасс / Э. Кречмер; под ред. М.Е. Морозова, И.А. Немковского. – М.: Машиностроение, 1966. – 430 с.

- Nikitin, Е.А. Diesel Locomotive Disks of D49 Type / Е.А. Nikitin, V.М. Shvyryaev, V.G. Bykov [et al.]; under the editorship of Е.А. Nikitin. – М.: Transport, 1982. – pp. 225.

- Reference Book on Parts Rebuilding / Е.L. Volovik. – М.: Kolos, 1981. – pp. 351.

- Sonin, V.I. Gas-Thermal Material Spraying in Mechanical Engineering / V.I. Sonin. – М.: Mechanical Engineering, 1973. – pp. 152.

- Antoshin, Е.V. Gas-Thermal Spraying of Coatings / Е.V. Antoshin. – М.: Mechanical Engineering, 1974. – pp. 95.

- Shnagin, А.I. Antifriction Alloys / А.I. Shnagin. – М.: Metallurgy, 1956. – pp. 320.

- SSR 1320-74 (ISO 4383-91). Tin and Lead Babbits. Technical Specifications.

- Krechmer, E. Ceramic Metal and Plastic Spraying / E. Krechmer; under the editorship of М.Е. Morozov, I.А. Nemkovsky. – М.: Mechanical Engineering, 1966. – pp. 430.

Статья поступила в редколлегию 30.03.17.

Рецензент: д.т.н., профессор Брянского

государственного технического университета

Макаренко К.В.

Сведения об авторах:

Комаров Александр Иванович, к.т.н., доцент кафедры «Машиностроение и материаловедение» Брянского государственного технического университета, тел.: 56-09-93.

Вдовин Александр Викторович, к.т.н., доцент кафедры «Машиностроение и материаловедение» Брянского государственного технического университета, e-mail: vdovin.alexander.v@yandex.ru.

Забелин Алексей Леонидович, к.т.н., доцент кафедры «Машиностроение и материаловедение» Брянского государственного технического университета, тел.: 56-09-93, e-mail: swordfish_74@mail.ru.

Komarov Alexander Ivanovich, Can. Eng., Assistant Prof. of the Dep. “Mechanical Engineering and Material Science”, Bryansk State Technical University, Phone: 56-09-93.

Vdovin Alexander Victorovich, Can. Eng., Assistant Prof. of the Dep. “Mechanical Engineering and Material Science”, Bryansk State Technical University,  e-mail: vdovin.alexander.v@yandex.ru.

Zabelin Alexey Leonidovich,   Can. Eng., Assistant Prof. of the Dep. “Mechanical Engineering and material Science”, Bryansk State Technical University, Phone: 56-09-93, e-mail: swordfish_74@mail.ru.

# Text boxes

Рис. 2. Конструкция вкладыша:

1 – основа (сталь 08кп);

2 – накладка (предохранительный слой – свинцовая бронза: 75 % Cu; 25 % Pb);

3 – рабочий (антифрикционный) слой (низкооловянистый баббит: 90 % Pb; 10 % Sn)